             2013年（评估）检测基础知识应知应会题答案
一、填空题

1．将0.03104保留3位有效数字应该是   0.0310  。
2．MPa的另一种常用表示方式是   N/mm2  。
3．当对试验机的要求为Ⅰ级精度时，表示对试验机的允许误差范围为≤±1%。
4．同种材料的堆积密度和表观密度中表观密度数值大。
5．将10.376按照0.25的间隔进行修约后的结果为 10.50 。
6．将6.255修约至0.01位的结果为 6.26 。
7．划分酸碱性是以pH=  7  作为划分极限。

8．检测机构应确保检测数据的 真实性 和 准确性 。

9. 试验室的湿度以 相对湿度值（RH%） 表示。

10.1MPa = 106 Pa，1μm = 10-6m。

二、选择题

1．以下不属于材料耐久性的是（D）。
A．抗渗性    B．抗冻性     C．抗腐蚀性    D．抗压强度

2.以下那个单位属于国际单位制的基本单位（B）。

A．N（牛顿）    B．A（安培）   C．g（克）     D．Pa（帕斯卡）
3．烧结多孔砖抗压强度试验的加荷速度是（A）。
A．4kN/s   B．（5±0.5）kN/s   C．（10～30）kN/s  D．（50～150）N/s
4．判定轻集料混凝土小型空心砌块的强度等级时，应（C）。
A．只考虑抗压强度值 

B．只考虑密度等级值     

C．同时考虑抗压强度值和密度等级值   

D．以上都不对
5．蒸压加气混凝土砌块的抗压强度试验是在试件质量含水率为（C）下进行。
A．0%～4%      B．6%～10%       C．8%～12%     D．10%～14%

6．牌号为HRB335的钢筋拉伸试验过程中，在弹性范围内，加荷速率应保持在（B）范围内。
A．（10~30）MPa/s  B、（6~60）MPa/s  C、0.00025/s~0.0025/s  

D．不超过0.08/s

7．热轧带肋钢筋HRB400E中的“E”是指（D）
A．细晶粒钢筋   B．再生钢筋    C．盘卷状态交货的钢筋    D．抗震结构适用的钢筋
8．钢材试验一般在（A）℃的室温范围内进行。
A．10~35    B．23±5    C．23±2    D．20±5
9．测定热轧带肋钢筋断后伸长率的样品应为比例试样，确定原始标距采用的比例系数K为（B）。
A．5       B．5.65        C．10      D．11.3

10．热轧带肋钢筋最大力下总伸长率的修约间隔为（A）。
A．0.1%    B．0.5%     C．1%     D．5%

11．钢筋焊接接头拉伸试验的加荷速率为（B）。
A．（6~60）MPa/s      B．（10~30）MPa/s      C．不超过0.008/s 

D．0.00025/s~0.0025/s  

12．测量钢筋机械连接接头的抗拉强度时，试验机夹头的分离速率宜采用（A）。
A．0.05Lc/min （Lc为试验机夹头间的距离） B．0.05 /min  C．0.0025/s   D．0.08/s
13．测定SBS防水卷材最大力时延伸率使用夹具位移时原始标距为（B）。

A．180mm    B．200mmm     C．150mm    D．A和B都可以

14．SBS防水卷的拉伸试件试验前应放在的条件下至少（C）h。
A．16       B．18         C．20        D．24
15．进行混凝土抗压强度试验时，当强度等级≥C60时，加荷速度应为（C）。
A．(0.3～0.5)MPa  B．(0.5～0.8)MPa  C．(0.8～1.0)MPa  D．(1.0～1.5)MPa
16．进行建筑砂浆抗压强度试验时，计算抗压强度的换算系数取（C）。
A．1.0       B．1.20        C．1.35        D．1.50
17.《北京市建设工程质量检测管理规定》（京建发[2010]344号）第八条规定：检测机构应建立建设工程质量检测管理信息系统，并具备将检测数据上传到北京市建设工程质量检测监管信息网的条件，涉及（C）的检测设备应实现数据自动采集。
A．温度    B．变形    C．力值     D．质量
18.《北京市建设工程质量检测管理规定》（京建发[2010]344号）第十八条规定：见证取样检测机构对（A）的钢筋、混凝土试件等材料的自动采集检测数据应实时上传。
A．涉及结构安全    B．见证取样    C．重点工程     D．不合格
19.《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB 50618-2011 第3.0.10条规定：检测应按有关标准的规定留置已检试件。有关标准留置时间无明确要求的，留置时间不应少于（C）。
A．24h    B．48h    C．72h     D．96h

20.《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB 50618-2011第5.4.2条规定：检测操作应由不少于（B）名持证检测人员进行。
A．1     B．2     C．3    D．4

21.《建设工程检测试验管理规程》DB11/T 386-2006 第4.6条规定：检测试验机构在试样的接受、存放和测试过程中，应对试样做出（D）标识。
A．清晰    B．完整    C．牢固     D．唯一性
22.《建设工程检测试验管理规程》DB11/T 386-2006 第4.3条规定：检测试验工作过程中产生的废弃物、废水、废气、噪声、震动和有毒物质等的处置，应符合环境保护和（ D ）方面的有关规定。
A．检测工作    B．计量认证   C．委托合同     D．人身健康
23.《北京市建设工程质量检测管理规定》（京建发[2010]344号）第三十六条规定：检测人员有下列行为之一的，由市住房城乡建设委、区县建设行政主管部门责令改正；由市住房城乡建设委记入个人诚信记录，要求检测机构将相关责任人调离岗位，5年内不得从事工程质量检测工作。这些行为包括：（A B）。
A．伪造检测数据的
B．未按有关技术标准及规定实施检测的
C．未按有关规定对样品和见证记录进行确认的
D．检测能力验证或抽检复核结果离群的
24.《北京市建设工程质量检测管理规定》（京建发[2010]344号）第二十条规定：检测机构出具检测报告时，对于（A）系统包括的检测项目，应通过该系统出具检测报告。
A．检测管理    B．监管平台    C．数据查询     D．数据上传
25.《北京市建设工程质量检测管理规定》（京建发[2010]344号）第三十三条规定：检测机构违反有关规定，有下列行为之一的，由市住房城乡建设委、区县建设行政主管部门责令改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；由市住房城乡建设委依照本规定第三十一条进行资质条件核查及处理。属于本条规定的行为有：（A B C D）。
A．使用不符合条件的检测人员的
B．未按规定在检测报告上签字盖章的
C．未按有关工程建设强制性标准进行检测的
D．档案资料管理混乱，造成检测数据无法追溯的
26. 《北京市建设工程质量检测管理规定》（京建发[2010]344号）第三十四条规定：检测机构有下列行为之一的，由市住房城乡建设委责令改正；整改期1～3个月，整改期内检测机构不得承担相关项目的检测工作。属于本条规定的行为有：（A B C D）。
A．使用不符合要求的仪器设备进行检测的
B．检测环境条件不满足相关标准要求的
C．未按有关技术标准及规定进行检测的
D．未按有关技术标准及规定留置试样的
三、判断题
1．碳素结构钢的拉伸试样采用非比例试样。（×）
2．采用无延伸功能的机械设备调直后的钢筋，可不进行力学性能和重量偏差的检验。（√）     

3．调直后钢筋的时效处理方法：可采用在100℃沸水中煮60min，然后在空气中冷却至室温。（√）

4．粉煤灰砖的抗压强度试验可以直接使用抗折试验后的样品。（×）
5．金属材料拉伸试样的平行长度Lc是指样品两头部或两夹持部分之间平行部分的长度。（√）
6．轻集料混凝土小型空心砌块的强度等级试验是以抗压强度和密度等级结果进行判定。（√）
7.进行蒸压加气混凝土砌块的抗压强度试验时，试件的受压方向应垂直于制品的发气方向。（√）
8．调直后钢筋的时效处理方法：可采用在100℃沸水中煮60min，然后在空气中冷却至室温。（√）
9. 机械连接的接头长度是指连接件长度。（×）
10.《建设工程检测试验管理规程》DB11/T 386-2006 第6.2条规定：原始记录应有固定格式，也可使用空白纸张或笔记本等作为原始记录。（×）
11.《建设工程检测试验管理规程》DB11/T 386-2006 第6.1条规定：委托编号按年度顺序编号，其编号应连续。（√）
12.《北京市建设工程质量检测管理规定》（京建发[2010]344号）第七条规定：检测机构的检测人员应经过相关检测技术培训并考核合格，可以同时受聘于两个或两个以上单位。（×）
13.《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB 50618-2011第5.3.l条规定：检测机构的收样及检测试件管理人员可以同时从事检测工作。（×）
14.《建设工程质量检测管理办法》第十八条规定：检测机构违反法律、法规和工程建设强制性标准，给他人造成损失的，应当依法承担相应的赔偿责任。（√）
四、简答题
1．在判定测定值或计算值是否符合标准要求时，比较的方法有哪两种？
答：1．全数值比较法；

2．修约值比较法。
2．一组数据的变异系数如何计算？
答：这组数据的标准偏差除以平均值。
3．材料的含水率如何计算?
答：材料中所含水的质量除以材料干燥状态下的质量。
4．检测原始记录笔误需要更正时，应如何处置？

答：由原记录人进行杠改，并在杠改处由原记录人签名并注明修改日期。
5.抗压强度的计算公式是什么？

答：抗压强度=破坏荷载/受压面积。
6.什么是期间核查，哪些仪器设备需要进行期间核查工作。

答：对计量器具在两次计量工作之间，为保证符合技术规范要求对其准确度进行的核查工作称为期间核查；性能不稳定易产生漂移的、使用频次高的、经常携带运输到现场的和在恶劣环境下使用的仪器设备。
7.什么是仪器设备的三色标识。
答：绿色合格、黄色准用（受限使用部分功能）、红色停用。
8. 叙述屈服强度、上屈服强度、下屈服强度的含义。
答：①屈服强度：当金属材料呈现屈服现象时，在试验期间达到塑性变形发生而力不增加的应力点，应区分上屈服强度和下屈服强度。
②上屈服强度：试样发生屈服而力首次下降前的最大应力。
③下屈服强度：在屈服期间，不计初始瞬时效应时的最小应力。
9.《建设工程检测试验管理规程》规定仪器设备在哪些情况下不得继续使用？
答：1.当仪器设备在量程刻度范围内出现裂痕、磨损、破坏、刻度不清或其它影响测量精度问题时：
2.当仪器设备出现显示缺损、不清或按键不灵敏等故障时。
10、确定钢材的原始标距时，比例试样和非比例试样的含义是什么？如何区分比例试样和非比例试样。
答：原始标距与试样原始横截面积有Lo=k
[image: image1.wmf]0

s

关系者称为比例试样。非比例试样其原始标距（L0）与其原始横载面积（S0）无关。当标准中断后伸长率以A、A5.65、A11.3表示时，代表该材料为比例试样，如果断后伸长率以符号 A 附以下脚注说明所使用的原始标距长度,为非比例试样。[image: image2.png]


[image: image3.png]



PAGE  
6

_1261330987.unknown

